## Slide 1
Chart: Tiempo (min)
| 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90
Penetración (mm) | 25.1667 | 24.6 | 20.1667 | 20.2 | 17.6333 | 15.2667 | 13.1667
TOF (s) | 0.0034376 | 0.0029297 | 0.0028907 | 0.0027344 | 0.0025977 | 0.0025586 | 0.0025586
Notes: 0.3

## Slide 2
Chart: Tiempo (min)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120
Penetración (mm) | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 36.5 | 34.8 | 29.6333 | 23.4 | 15.6333
TOF (s) | 0.0040235 | 0.0039845 | 0.0038477 | 0.0037501 | 0.0036134 | 0.003711 | 0.0033204 | 0.0031837
Notes: 0.35

## Slide 3
Chart: Tiempo (min)
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120
Penetración (mm) | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 32.275 | 30.1 | 24.4333
TOF (s) | 0.0041147 | 0.0041742 | 0.004254 | 0.0042481 | 0.0043018 | 0.0039953 | 0.0034962 | 0.0032004 | 0.0029046
Notes: 0.4

## Slide 4
Chart: Tiempo (min)
| 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90
TOF 0.3 | 0.0034376 | 0.0029297 | 0.0028907 | 0.0027344 | 0.0025977 | 0.0025586 | 0.0025586
TOF 0.35 | 0.0036719 | 0.0040235 | 0.0039845 | 0.0038477 | 0.0037501 | 0.0036134 | 0.003711 | 0.0033204 | 0.0031837
TOF 0.4 | 0.0035417 | 0.0041147 | 0.0041742 | 0.004254 | 0.0042481 | 0.0043018 | 0.0039953 | 0.0034962 | 0.0032004 | 0.0029046

## Slide 5
Chart: Penetración (mm)
| 24.599999999999998 | 20.166666666666668 | 20.2 | 17.633333333333333 | 15.266666666666666 | 13.166666666666666
REF 0.3 | 0.0029297 | 0.0028907 | 0.0027344 | 0.0025977 | 0.0025586 | 0.0025586
REF 0.35 | 0.0040235 | 0.0039845 | 0.0038477 | 0.0037501 | 0.0036134 | 0.003711 | 0.0033204 | 0.0031837
REF 0.4 | 0.0041147 | 0.0041742 | 0.004254 | 0.0042481 | 0.0043018 | 0.0039953 | 0.0034962 | 0.0032004

## Slide 6
Chart: Tiempo (min)
| 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90
F1 0.3 | 0.18308 | 0.27601 | 0.3018 | 0.31884 | 0.33298 | 0.3277 | 0.38555 | 0.31265
F1 0.35 | 0.19563 | 0.22695 | 0.24615 | 0.25617 | 0.18988 | 0.21193 | 0.17015 | 0.27719 | 0.29246
F1 0.4 | 0.25555 | 0.20615 | 0.18409 | 0.16373 | 0.15352 | 0.18153 | 0.21458 | 0.18377 | 0.26642